硬肩章

交通运输综合行政执法制式服装和标志 技术规范

硬肩章

# 范围

本文件规定了综合行政执法制式硬肩章的要求、试验方法、检验规则及包装、运输与贮存。

本文件适用于以涤纶低弹丝电脑织绣片为版面，塑料板为衬板，经贴衬、贴胶、熨烫热熔、缝纫、钉缀金属标识件等工艺制造的弧形综合行政监管执法制式硬肩章(以下简称“硬肩章”)的订购、生产、检验与验收。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本使用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250  纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 532  硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质最限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2910  (所有部分)纺织品 定量化学分析

GB/T 3916  纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定

GB/T 3920  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色率度

GB/T 3921  纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922  纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 4668  机织物密度的测定

GB/T 4669  纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 6152  纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度

GB/T 6672  塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法

GB/T 6836  缝纫线

GB/T 8427  纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 14460  涤纶低弹丝

GB/T 29862  纺织品纤维含量的标识

FZ/ T 01057 (所有部分)  纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01081  粘合衬热熔胶涂布量和涂布均匀性试验方法

FZ/T 01082  粘合衬干热尺寸变化试验方法

FZ/T 01083  粘合衬干洗后的外观及尺寸变化试验方法

FZ/T 01084  粘合衬水洗后的外观及尺寸变化试验方法

FZ/T 64008  机织热熔粘合衬布

# 要求

## 标样

经上级主管部门审核批准的实物样品为该产品的标样。

## 规格尺寸

硬肩章按长度(L)分为一号、二号、三号(中间号)、四号四个规格，其主要尺寸见图1

和表1。一号尺寸肩章仅保留肩章底部一个袢带。

表1  软肩章规格尺寸                        单位为mm

| 规格 | 一号 | 二号 | 三号 | 四号 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 110 | 120 | 130 | 140 | ±2 |
| L1 | 40 | 45 | 50 | 55 | ±2 |
| L2 | 43 | 45 | 47 | 49 | ±2 |

## 结构

    - 硬肩章为弧形肩章，硬肩章板由涤纶低弹丝电脑织绣片构成。各种硬肩章金属件标识件尺寸及标识的位置见附录A。

    - 硬肩章结构由涤纶低弹丝电脑织绣片、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、热熔胶片、底布、袢带、金属标识件构成。

    - 硬肩章的结构和主要尺寸应符合图1和表1的规范。硬肩章未注公差为±1mm。每副硬肩章长度应相同。

## 标志

- 每只硬肩章背面中间部位印刷产品标志，内容为承制方名称、号别。标志应清晰牢固。

## 图案

    - 经国家审核批准的相对应的图案。硬肩章版面图案纱向为硬肩章宽度方向。

## 颜色

    - 硬肩章版面颜色为藏青色(PANTONG 19-4013 TPX),具体参见标样。

    - 底布颜色、袢带颜色、版面缝纫线颜色与版面颜色相一致,具体参见标样。

    - 同副硬肩章的版面颜色应一致，每批产品与标样的色差不低于4级。

1－涤纶低弹丝电脑织绣片；2－树脂粘合衬；3－热熔胶片；4－塑料衬板；

5－热熔胶片；6－树脂衬；7－底布（附胶粒）；8－缝纫线；9－袢带；

- 图1硬肩章样式、结构及主要尺寸

## 材料

硬肩章的主、辅料规格、要求及用途见表2规定。

表2 硬肩章材料规格、要求及用途

| 材料名称 | 规格 |  | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涤纶低弹丝电脑织绣片 | 经纱 | 83.25dtex | 附录B | 版面 |
|  | 纬纱 | 83.25dtex 55.5dtex |  |  |
| 黑色机织树脂粘合衬布 | 210 g/㎡(基布) |  | 附录C | 与版面粘合 |
| 热熔胶片 | 厚0.1㎜ |  | 按实物标样 | 与树脂粘合衬、塑料衬板、机织树脂衬粘合 |
| 黑色聚丙烯 | 厚0.9 ㎜ |  | 附录D | 塑料衬板 |
| 涤棉复合平纹布 | 25/28 |  | 附录E | 底布（附胶粒） |
| 涤棉织带 | 宽10㎜±1.0 ㎜ 涤65%，棉35% |  | 断裂强力≥350 N，及实物标样FZ/T 65002 | 袢带 |
| 涤纶缝纫线 | 11.8tex×3 |  | 单线强力≥930cN GB/T 6836 | 缝纫 |
| 金属件 | 见附录A |  | 见附录A | 肩徽、肩花 |
| 注:“标样是指主管部门批准政认定的标准产品(成材料)实物样。 |  |  |  |  |

## 性能

    - 硬肩章版面染色牢度应符合表3的规定。

表3 硬肩章版面染色牢度

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐光牢度,级 |  | ≥5 | GB/T 8427 方法3 |
| 耐皂洗色牢度，级 | 原样变色 | ≥4 | GB/T 3921方法C |
|  | 棉布沾色 | ≥4 |  |
| 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥3-4 | GB/T 3920 |
|  | 湿摩 | ≥3 |  |
| 耐热压色牢度，级 | 干压变色 | ≥4 | GB/T 6152 加热温度120℃ |
|  | 潮压变色 | ≥4 |  |
|  | 湿压变色 | ≥3-4 |  |
|  | 湿压沾色 | ≥3-4 |  |

    - 硬肩章弧形保形性按4.6.4方法试验后，弧高不低于3mm。

    - 硬肩章热熔胶片粘合剥离强度≥10N/cm。

    - 金属肩徽、肩花 理化性能见附录A表2。

## 工艺

    - 缝制针距: 20针/50mm～22/50mm。

    - 明线自硬肩章下端起止针，起止针处及断线接头处应原眼重缝15mm±2mm，线路顺直，首位回针，距边宽窄一致，结合牢固，针距均匀，上下线松紧适宜。

    - 袢带热熔断带封边，不应脱纱，边沿平直。

    - 袢带余量：袢带平放，重叠部分2mm～4mm。

    - 袢带端边与底布缝纫3道线，线迹与周边缝线重合。

    - 丝网印刷白色产品标志,产品标志应包含承制方名称,生产日期、号型。字的大小适宜,美观、适宜即可。

    - 肩章定型:肩章做好后要先进行热定后，再瞬间冷定型。热定型参考温度110℃~130℃，冷定型参者温度为25℃以下。

## 成品外观质量

    - 成品硬肩章的结构、颜色、版面组织、图案等外观特性及质量，应符合本文件规定的各项要求。

    - 成品硬肩章版面弧度均匀,棱角清晰、定型规整、无扭翘,外观整洁,版面和底布边沿折边平直,热熔粘合牢固,不应有脱层、起泡、烫焦、透胶等缺陷。

    - 成品硬肩章版面不应有断经、断纬、浮纱、丝线散头、油污丝等缺陷。

    - 徽体金属件安装牢固,中心偏差≤0.5mm。

    - 线迹应直顺、针距均匀,线迹距边宽窄一致,不应有开线、断线、返线等缺陷。

    - 底布边沿不应超出硬肩章版面边沿,袢带端边不应超出底布边沿。

    - 底布应平整,无起泡、无皱褶。

    - 锁眼针迹清晰,无脱线。直眼,开孔17mm,锁眼不少于45针/眼。

    - 正面无线头,背面线头长不超过2mm。

    - 产品标志完整清晰。

# 检验方法

## 结构检验

- 以目视观感(500mm处)检验软肩章的结构，并与主管部门批准的实物标样比照检验；用精度为0.5mm的钢板尺检验软肩章的尺寸,判定结果是否符合3.3的要求。

## 标志检验

查硬肩章产品标志的清晰完整性,判定结果是否符合3.4的要求。

## 图案检验

- 以目视观感(500mm处)检验软肩章的图案,并与主管部门批准的实物标样比照检验,判定结果是否符合3.5的要求。

## 颜色检验

- 在自然北光或光的照度不低于300lx的条件下,软肩章主辅材料颜色及图案的颜色,与主管部门批准的实物标样比照检验,色差按GB/T 250的规定进行检验,判定结果是否符合3.6的要求

## 材料检验

    - 型式检验时,应对表2规定的全部材料进行检验,检验规则见5.3.4，判定结果是否符合3.7的要求；交收检验时,不对表2规定的全部材料进行检验,硬肩章承制方应提供省级以上检验机构对表2材料的检验合格报告,结果应符合3.7的要求。

    - 袢带断裂强力的检验,按FZ/T 65002中5.6的规定进行检验,判定结果是否符合3.7的要求。

    - 涤纶缝纫线单线强力的检验,技GB/T 3916的规定进行检验,判定结果是否符合3.7的要求。

## 理化性能测定

    - 硬肩章版面耐光色车度的检验,按GB/T 8427方法3(使用5级和6级蓝标)的规范进行检验,判定结果是否符合3.8.1的要求

    - 硬肩章版面耐皂洗色牢度的检验,按GB/T 3921方法C的规定进行检验,判定结果是否符合3.8.1的要求。

    - 硬肩章版面耐摩擦色牢度的检验,按GB/T 3920 的规定进行检验,判定结果是否符合3.8.1的要求。

    - 硬肩章弧形保形性能的检验:取弧高尺寸合格的硬肩章板,将硬肩章板置于压缩变形器内，加力至压平即可，静置8h后，取出硬肩章板，静置1h后测量弧高，判定结果是否符合3.8.2的要求。

    - 硬肩章板热熔胶片剥离强度的检验，按GB/T 532的规定进行检验，取峰平均值，判定结果是否符合3.8.3的要求。

## 工艺检验

    - 针距密度的检验在成品上检验,用精度1mm的钢板尺检验,测量实际针距数量,判定结果是否符合3.9.1的要求。

    - 缝纫等工艺要求的检验在成品上检验,判定结果是否符合3.9的要求。

## 外观检验

    - 在自然北光或光的照度不低于3001x(相当于40W日光灯下距离500mm处的光照度)的条件下进行硬肩章的外观检验。

    - 以目视观感(500mm处)和手感检验硬肩章的外观，并与主管部门批准的实物标样比照检验,判定结果是否符合3.10的要求。

# 检验规则

## 检验分类

- 检验分型式检验和交收检验。

## 外观质量等级和缺陷划分规则

凡不符合本技术规范各项要求的产品均构成质量缺陷。每个硬肩章存在的质量缺陷按对使用性能和外观影响程度分为轻缺陷和重缺陷两类，见表4。

a) 轻缺陷:不影响使用性能、外观轻微不符合要求；

b) 重缺陷:影响使用性能、外观严重不符合要求。

检验中，出现本标准未能提及的质量缺陷，可参照第3章及表4相似缺陷给出的质量缺陷影响程度，确定轻缺陷和重缺陷；出现与本标准要求严重不符的缺陷，视为重缺陷。

表4 缺陷分类

| 检验项目 | 质量缺陷 | 轻缺陷 | 重缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构尺寸 | 局部结构存在轻微差异，不影响使用功能 | • |  |
|  | 主要结构与标准、实物标样不符 |  | • |
|  | 尺寸超出公差不大于50%,不影响使用 | • |  |
|  | 尺寸超出公差大于50% |  | • |
| 标志 | 产品标志不清晰 | • |  |
| 图案 | 图案局部存在轻微差异 | • |  |
|  | 图案比例失真，不符合标样要求 |  | • |
| 颜色 | 色差低于要求半级 | • |  |
|  | 色差低于要求一级 |  | • |
| 材料 | 承制方提供的材料检测报告中有1项不合格 |  | • |
| 性能 | 耐光色牢度不符合要求 |  | • |
|  | 耐皂洗色牢度不符合要求 |  | • |
|  | 耐摩擦色牢度不符合要求 |  | • |
|  | 耐热压色牢度不符合要求 |  | • |
|  | 硬肩章弧形保形性能不符合要求 |  | • |
|  | 热熔胶片粘合剥离强度不符合要求 |  | • |
| 工艺 | 次要部位存在部分不符合现象,但不影响使用和外观 | • |  |
|  | 主要部位或整体工艺不符合3.9的要求 |  | • |
| 外观 | 次要部位存在部分不符合现象,但不影响使用 | • |  |
|  | 主要部位或整体超出3.10外观要求允许范围 |  | • |

## 交收检验

    - 硬肩章检验采用随机抽样的方法，产品应按批提交，检验项目、检验水平、接受质量限、抽样方案与合格判定方案按表5的规定。

    - 硬肩章检验项目、要求和检验方法按表5的规定。

    - 主管部门或订购方可以根据型式检验结果、过程检验结果,以及承制方质量状况，选择下列性能检验方案:

- 不作全部性能检验；

- 选择必要的性能检验；

- 全部性能检验。

    - 出厂检验组批规则:以同一结构、同一材料和同一种生产工艺制造的软肩章为一检验批。

    - 出厂检验组批数量:

a) 组批数量按照表5规范的组批方案提交；

- b) 组批数量不足表5最小组批数量时,按最小组批数量提交；

- C) 组批数量超过表5最大组批数量时,超过部分按表5组批数量另行组批提交；

- d) 表5抽样方案不能满足需要时,可以按照GB/T 2828.1的规范,及表5中的检验水平和接受质量限,另行制定抽样方案。

    - 检验判定规则

- 检验时,全部抽检标样的各检验项目结果符合表5的规定，则判定该批产品合格,在剔除抽检标样中的不合格品,并以合格品补足交验数量后可以出厂； 否则判定该批产品不合格。

- 轻缺陷定性判定存在争议时，以过半数检验人员成专家的意见为判定结论。

    - 不合格批产品应全部返修后，重新提交交收检验；仍不合格的产品按合同或协议规定处理。

表5 交收检验项目和抽样方案

| 检验项目 | 缺陷分类 | 检验水平 | 接收 质量限 | 组批数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 281～500（副） |  | 501～1200（副） | 1201～3200 （副） | 3201～10000 （副） | 10001 35000 （副） |
|  |  |  |  | 判断方案(n/Ac，Re) |  |  |  |  |  |
| 结构尺寸 | 轻 | S-4 | 4.0 | 13/1,2 | 20/2,3 |  | 32/3,4 | 32/3,4 | 50/5,6 |
|  | 重 | S-4 | 1.0 | 13/0,1 | 20/0,1 |  | 32/1,2 | 32/1,2 | 50/1,2 |
| 标志 | 轻 | S-4 | 4.0 | 13/1,2 | 20/2,3 |  | 32/3,4 | 32/3,4 | 50/5,6 |
|  | 重 | S-4 | 1.0 | 13/0,1 | 20/0.1 |  | 32/1,2 | 32/1,2 | 50/1,2 |
| 图案 | 轻 | S-4 | 4.0 | 13/1,2 | 20/2,3 |  | 32/3,4 | 32/3,4 | 50/5,6 |
|  | 重 | S-4 | 1.0 | 13/0,1 | 20/0,1 |  | 32/1,2 | 32/1,2 | 50/1,2 |
| 颜色 | 轻 | S-4 | 4.0 | 13/1,2 | 20/2,3 |  | 32/3,4 | 32/3,4 | 50/5,6 |
|  | 重 | S-4 | 1.0 | 13/0,1 | 20/0,1 |  | 32/1,2 | 32/1,2 | 50/1,2 |
| 材料 | 重 | — | — | — | — |  | — | — | — |
| 性能 | 重 | — | — | — | — |  | — | — | — |
| 工艺 | 轻 | S-4 | 4.0 | 13/1,2 | 20/2,3 |  | 32/3,4 | 32/3,4 | 50/5,6 |
|  | 重 | S-4 | 1.0 | 13/0,1 | 20/0,1 |  | 32/1,2 | 32/1,2 | 50/1,2 |
| 外观 | 轻 | S-4 | 4.0 | 13/1,2 | 20/2,3 |  | 32/3,4 | 32/3,4 | 50/5,6 |
|  | 重 | S-4 | 1.0 | 13/0,1 | 20/0,1 |  | 32/1,2 | 32/1,2 | 50/1,2 |
| 注1:n为样本量，Ac为按收数，Re为拒收数。 注2:承制方提供的材料检测报告应符合本标准要求，否则为批不合格。 注3:性能应符合本标准要求，否则为批不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 包装、运输和贮存

- 同一副软肩章装一个塑料袋后自锁封口，具体要求按订购合同约定执行。

- 附 录 A

- (规范性)

- 金属肩徽、肩花结构尺寸图案

A.1  金属肩徽、肩花结构尺寸图案见图A.1。

单位为mm

A.2  金属肩徽、肩花结构尺寸图案见图A.2。

单位为mm

A.3工艺要求

金属肩徽、肩花的主要工艺要求应符合表A.3的规定。

表A.3

| 序号 | 工艺名称 | 工 艺 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压铸成型 | 制件图案花纹清晰、饱满 |
| 2 | 修边 | 对制件边缘毛刺进行修整 |
| 3 | 铆螺钉 | 螺钉与主体采用旋铆铆接，铆接应牢固、美观，螺钉不得松动 |
| 4 | 涂漆 | 涂膜应洁净、均匀、鲜艳，无堆漆现象 |
| 5 | 烘烤 | 烘烤温度适宜，漆膜彻底烘干 |
| 7 | 涂树脂 | 涂膜应洁净、均匀，无堆积现象，树脂应饱满、均匀、无气泡 |
| 8 | 烘烤 | 烘烤温度适宜，漆膜彻底烘干 |
| 9 | 磨平、抛光 | 将产品正表面磨平后抛光，表面应光亮、整洁 |
| 10 | 电镀前处理 | 超声除蜡、电解除油，制件表面无残留皂迹、油迹 |
| 11 | 镀铜 | 铜镀厚度≥12μm |
| 12 | 镀镍 | 镍镀厚度≥8μm |
| 13 | 电泳保护漆 | 整体电泳无色透明保护漆处理，涂膜应洁净、均匀，无堆漆现象 |
| 14 | 仿金镀 | 颜色参照标样 |
| 15 | 烘烤 | 烘烤温度适宜，漆膜彻底烘干 |
| 16 | 装螺母 | 将螺母装配到螺钉底部 |

A.4理化性能

金属肩徽、肩花的理化性能应符合表A.4规定。

表A.4

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 铜镀层厚度，μm | ≥12 | QB/T 3817 |
| 镍镀层厚度，μm | ≥8 |  |
| 耐盐雾（72h) | 无腐蚀物、不变色、不掉色、无脱落 | QB/T 3826 |
| 镀层结合强度 | 锉刀法：镀层不脱落或揭起 | QB/T 3821中 2. 2 |
| 徽体与螺钉铆接抗拉强力，N | ≥300 | 附录F |
| 保护膜耐摩擦（200次） | 无明显磨损 | 附录G |

- 附 录 B

- (规范性)

- 硬肩章涤纶低弹丝电脑织绣片技术要求

B.1 软肩章涤纶低弹丝电脑织绣片材料为83.25dtex/55.5dtex涤纶低弹丝电脑织绣片,其他要求应符合GB/T 14460的规定。

B.2 硬肩章涤纶低弹丝电脑织绣片材料物理性能和染色牢度应符合表B.1的规定，除耐光色牢度外，允许有两项色牢度低半级。

表B.1 涤纶低弹丝电脑织绣片材料物理性能和染色牢度

| 项目 |  | 指标要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度，根/cm | 经向 | 57±1 | GB/T 4668 |
|  | 纬向 | 50±1 |  |
| 耐光色牢度，级 |  | ≥5 | GB/T 8427 |
| 耐皂洗色牢度，级 | 原样变色 | ≥4 | GB/T 3921（方法C） |
|  | 棉布沾色 | ≥4 |  |
| 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥3-4 | GB/T 3920 |
|  | 湿摩 | ≥3 |  |
| 耐热压色牢度，级 | 干压变色 | ≥4 | GB/T 6152, |
|  | 潮压变色 | ≥4 |  |
|  | 湿压变色 | ≥3-4 |  |
|  | 湿压沾色 | ≥3-4 |  |

- 附 录 C

- (规范性)

- 黑色机织树脂粘合衬布技术要求

B.1 黑色机织树脂粘合衬布基布规格为58tex×58tex。其他要求应符合FZ/T 64008的规定。

B.2 黑色机织树脂粘合衬布物理性能应符合表C.1的规定。

表C.1 机织树脂粘合衬布规格

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 基布单位面积质量,g/m2 | 210±10 | GB/T 4669 |
| 基布材料(100%聚酯纤维) | 符合GB/T 29862规定 | GB/T 2910 FZ/T 01057 |
| 热熔胶种类 | PES | - |
| 胶点目数,cm² | ≥40 | - |
| 涂布量,g/m² | ≥9 | FZ/T 01081 |

C.3 黑色机织树脂粘合衬布性能应符合表C.2的规定。

表C.2 机织树脂粘合衬布性能

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水洗尺寸变化率,% | ±1.0 | FZ/T 01084 面料+机织树脂粘合衬布 |
| 水洗外观变化，级(5次) | ≥4 | FZ/T 01084 |
| 干洗外观变化，级(2次) | ≥3 | FZ/T 01083 |
| 干热尺寸变化率,% | ±1.0 | FZ/T 01082 面料+机织树脂粘合衬布 |
| 粘合后热熔胶正面渗胶 | 不允许 | 观察 |
| 注1:干热尺寸变化率试验用“面料+机织树脂粘合衬布”方式。 注2:水洗尺寸变化率条件为静缩方法，即2g/L洗涤剂，40℃水浸泡1h,清水漂净，用干布吸净水份。其他按FZ/T01084有关规定执行和评定。 |  |  |

- 附 录 D

- (规范性)

- 塑料衬板技术要求

D.1 塑料衬板材料为聚丙烯。

D.2塑料衬板物理性能应符合表D .1的规定。

表D.1 塑料衬板性能

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 厚度，mm | ≥0.9 | GB/T 6672 |
| 低温耐折，-25℃ | 不断裂 | 低温箱 |
| 耐热空气老化，50℃ | 不变形 | 高温箱 |

D.3 塑料衬板低温耐折的检验,将塑料衬板放置在-25℃的恒温箱中2 h时取出，90°弯曲，20次，观察，判定结果是否符合表C.1的要求。

D.4 耐热空气老化的检验，将塑料衬板放置在50℃的恒温箱中2 h时取出，观察，判定结果是否符合表D.1的要求。

- 附 录 E

- (规范性)

- 涤棉复合平纹布技术要求

E.1底布材料规格应符合表E.1的规定。

表E.1 底布规格

| 项目 | 指标 |  | 允差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量,% | 涤65%棉35% |  | 符合GB/T 29862规定 | GB/T 2910 FZ/T 01057 |
| 规格 | 25/28 |  | - | - |
| 密度，根/10cm | 经纱 | 280 | -3% | GB/T 4668 |
|  | 纬纱 | 231 |  |  |
| 织物组织 | 1/1↗ |  |  |  |

E.2物理性能应符合表E.2的规定。

表E.2 物理性能

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断裂强力，N | 经纱 | ≥480 | FZ/T 64008 |
|  | 纬纱 | ≥470 |  |

E.3 染色牢度应符合表D.3的规定。

表E.3染色牢度

| 项目 | 指标 |  | 允差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐光色牢度，级 | 4-5 |  | - | GB/T 8427 |
| 耐皂洗色牢度，级 | 变色 | ≥4 | 允许两项 低半级 | GB/T 3921（方法C） |
|  | 沾色 | ≥4 |  |  |
| 耐汗渍色牢度，级 | 变色 | ≥4 |  | GB/T 3922 |
|  | 沾色 | ≥4 |  |  |

- 附 录 F

- （规范性）

- 螺钉铆接抗拉强度试验方法

F.1试样

F.1.1检验数量：10枚

F.1.2供检测的试样必须外观检验合格。

F.2 试验设备

F. 2. 1 试验设备为强力试验机，强力试验机应具有调速或无级变速装置，并符合相关规范；

F. 2. 2 强力试验机精度为1%, 同时保证使用时负荷在满载15%~85%的范围以内。

F.3试验步骤

F. 3. 1 用上夹持器平稳夹住螺钉，下夹持器固定试样主体，保证与夹具在同心的位置上均衡地夹紧，使试样的轴向与延伸方向平行；

F. 3. 2 启动拉力机，使其以（100±2)mm/min的速度均匀运行，至试样拉脱为止；

F. 3. 3 记录拉脱时的拉力（单位：N), 取最小拉力值的整数为试验结果。

F.4试验报告

F.4.1结果取最小值，计量单位：N。

F.4.2试验报告应填写每枚测量值。

附录G

(规范性)

保护膜耐摩擦试验

G. 1 试样

G. 1. 1 取样数量10枚；

G. 1. 2 供检测的试样必须经外观检验合格。

G. 2 试验条件

G. 2. 1 试验设备为摩擦牢度试验仪；

G. 2. 2 试验仪负荷为9N, 摩擦行程为100mm, 运行速度为往返98次／min;

G. 2. 3 摩擦材料：用20×2/20×2(50s/2×50 s /2)70/30毛涤加厚哗叽敷厚度为20mm、表观密度为0.03g/c㎡±0. 003g/c㎡的海绵垫层与1. 0mm~1. 5mm细毛毡粘合而成。

G. 3 试验步骤

G. 3. 1 检查调整摩擦试验仪，合格后接通电源；

G. 3. 2 将摩擦材料固定在摩擦试验仪上，将试样固定在夹具上并放下往复扁铁，按电源开关，校正计数器，开始试验，使正面在摩擦材料上往复运动，以一个单程为一次，达到500次为止；

G. 3. 3 用欧姆表检查试样正面摩擦部位（避开尖角部位）， 电阻1.0Ω, 以不导电、表面无明显磨损为合格；

G. 3. 4 记录试验结果。